《透明抗静电PMMA板材》“浙江制造”标准

编制说明

1  项目背景

透明抗静电PMMA板材是一种以甲基丙烯酸甲酯为主要原料，添加抗静电剂等制成的PMMA板材，属于塑料板材制造领域。根据PMMA板材的成型工艺主要分为浇铸板和挤出板，但挤出板边角会发黄，表面容易产生有晶点，工艺性能较弱。而浇铸型PMMA板普遍具有较好的刚度、强度、耐候性、加工可塑性、抗化学性能等，因此市场上普遍采用是浇铸型PMMA。本产品透明抗静电PMMA板材属于浇铸板材，除具有普遍的性能外，还具有极其优异的高透光性和高抗静电性等特性，实现了厚板可维持高透明度的同时，又使其具有优异的消除静电的功能，目前应用前景非常广阔，已广泛应用于黑白家电面板、手机镜片、电池盖、安防面板、打印机面板，汽车中控面板，仪表总成面板，以及在要求洁净无尘的空间和要求绝缘的地方（如洁净室厂房的建造(半导体、LCD、电子、光学和医药等) ，洁净室设备的遮蔽，无尘室空间分隔，洁净设备，观察窗及设备罩） ，市场需求非常大。国内目前有一定规模生产企业主要集中在浙江、广东、江苏和上海一带。知名企业有浙江展宇新材料有限公司、泰兴市中纺压克力新材料有限公司、宁波伸春亚克力有限公司、广东省肇庆市广宁县广顺塑料有限责任公司、联盛亚克力有限公司和汤臣亚克力有限公司等。

目前市场上普遍的PMMA板材，若具有高透明度，则消除静电的功能较差，为增加其抗静电性，往往会涂上涂覆层，但是使用久后，涂覆层脱落，抗静电性能也同样缩减，同样，市场上具有高抗电性能的PMMA板材，其透光性较差，透明度低，因此满足不了光学、医学、LCD、军工等行业对于高透光性兼顾高抗静电性PMMA板材的需求。本产品透明抗静电PMMA板材的总透光率可达92%，具有非常高的透明度（光学级透光为93%），并且表面电阻不大于1012Ω，具有“永久抗静电”，可完全达到现有行业对于高透光性和高抗静电性的需求。浙江展宇新材料有限公司是一家专业生产PMMA板材的制造企业，也是是全国最大的PMMA板材制造商之一，通过材料和工艺改进，从材料源头提升抗静电功能，采用新型共聚工艺，实现了PMMA板材在具有高透光性的同时拥有优异的抗静电性能，可满足各行所需。

目前抗静电亚克力PMMA板材主要依据国家标准GB/T 7134-2008《浇铸工业有机玻璃板材》，相关国际标准为ISO 7823-1:2003《塑料.聚甲基丙烯酸甲酯板材.类型、尺寸和特性.第1部分:浇注薄板材》。由于相关标准年限较久，有部分指标已经无法满足现行客户和生产的需求，如①应用在光学、医学、LCD、军工等行业对于防尘、抗静电要求的产品中，目前的国家标准及国际标准均没有提出相关的性能指标。②对于高透光性PMMA板材的需求，目前的国家标准及国际标准均满足不了现时行业发展和客户的需求。③在强度、精度、易加工性方面的指标，目前的国家标准及国际标准也同样满足不了行业未来的发展需求。

因此本次提出《透明抗静电PMMA板材》浙江制造标准，有利于规范了该产品的生产，有助于从细分领域规范PMMA板材整体质量水平，引领浙江省塑料板材行业向质量高、品质好的方向发展，对浙江制造的品牌建设具有重大意义。

2  项目来源

由浙江展宇新材料有限公司向浙江省品牌建设联合会提出申请，经立项论证通过并印发了浙品联〔2021〕8号《关于发布2021年第三批“浙江制造”标准制定计划通知》，项目名称：《抗静电PMMA板材》。2021年7月17日组织开展了标准启动暨研讨会，与会专家一致同意将标准名称《抗静电PMMA板材》修改为《透明抗静电PMMA板材》。

3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省塑料行业协会。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江展宇新材料有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：温州宏晖压克力工艺有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：     。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

- 调研及立项阶段

完成相关标准的收集及国外知名企业标准和相关资料的翻译和收集，同时完成了国内外先进产品技术指标的对比分析和检验检测分析，初步形成标准草案，进行项目申报立项。

- 成立标准工作组

根据省品联下达的“浙江制造”标准《抗静电PMMA板材》制订计划，主起草单位浙江展宇新材料有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了标准研制的重点方向。

- 研制计划

2021年 2月，开始调研阶段：浙江展宇新材料有限公司选派工程师和专业人员成立标准调研组，对现场生产进行调研，同时，广泛听取客户意见和建议，召开内部讨论会，编制了标准各工作阶段的任务、时间、人员的要求进度表。按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。具体如下：

1）2021年2月到5月，资料收集和调研。工作组收集、统计近年来全省各企业不同品牌PMMA板材产品检测数据和国内外有代表性客户供货合同中的技术要求，为制定标准打下基础，形成标准工作组讨论稿。

2）2021年7月，标准起草工作组召开标准研讨会，邀请包括标准化、检验检测、同行等各方专家来参加标准的启动及研讨会，完善标准草案和编制说明，形成标准征求意见稿。

3）2021年7月到8月，标准意见征集，对反馈的意见进行汇总。工作组对所有意见进行分析，提出了采纳、部分采纳与不采纳的处理，形成标准送审稿。

4）2021年  月，标准评审。标准起草工作组根据“浙江制造”标准的定位，国内一流、国际先进的要求，邀请检测、认证、用户、科研院校及标准化专家等，对标准进行评审。工作组对评审中专家提出的意见进行完善与修改，最终形成标准报批稿。

3.2.2  征求意见【根据后续研制情况进行补充】

xx。

3.2.3  专家评审【根据后续研制情况进行补充】

xx

3.2.4  标准报批【根据后续研制情况进行补充】

xx

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准研制工作组充分遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的编制原则，充分考虑到先进企业的技术水平，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规范和要求撰写。

另外，本标准也充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念进行编制。

4.2  主要内容

标准主要内容包括：透明抗静电PMMA板材的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量承诺。其中基本要求涵盖了设计研发、原材料、工艺装备、检验检测四方面；技术要求包括外观要求、尺寸、机械性能、热学性能等。外观要求包括表面缺陷和内部缺陷2项指标，机械性能包括拉伸强度、拉伸断裂应变、拉伸弹性模量、简支梁无缺口冲击强度、洛氏硬度5项指标，热学性能包括维卡软化温度、加热时尺寸变化2项指标。

- 按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规范和要求撰写。

- 主要参考标准和技术规范：

GB/T 1033.1  塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 3398.2  塑料硬度测定第2部分：洛氏硬度

GB/T 7134—2008  浇铸型工业有机玻璃板材

HG/T 2305—2017  工业用甲基丙烯酸甲酯

根据以上国家标准、行业标准、团体标准和国际标准的技术要求指导标准研制，同时：

考虑了：企业的检测能力和实验的可重复性。

结合了：浙江制造的定位理念以及研制要求。

4.3 主要内容确定依据

4.3.1  基本要求

标准起草工作组主要以透明抗静电PMMA板材产品调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺装备、检验检测等内容。

4.3.2  技术要求

本标准主要以GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准指标作为基础并进行对比，同时，项目组结合ISO 7823-1：2003标准的指标，对浇铸型工业有机玻璃板材产品核心技术指标进行规定，包括外观和颜色、尺寸、厚度密度、机械性能、热学性能、光学性能、抗静电性能，共计8项。相对于GB/T 7134-2008，本次浙江制造标准新增的指标有表面电阻1项核心指标。

4.3.3  试验方法

相关检验项目均按照对应国家标准、美国标准要求进行确定。

4.3.4  检验规则

标准规定了出厂检验和型式检验，并规定了检验要求和判定规则。

4.3.5  标志、包装、运输及贮存

结合标准规定了标志、包装、运输及贮存的要求。

4.3.6  质量承诺

主要以企业实际及工作组调研情况为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容：（1）接到用户投诉后，制造商承诺在24小时内响应。（2）自生产之日起，在正常运输、贮存和使用条件下，产品保质期为2年。

5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。（与同类国际、国家、行业标准、企业标准对比，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况。）

以主要起草单位研制的《透明抗静电PMMA板材》标准所有核心技术指标均达到了GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》、ISO 7823-1:2003《塑料.聚甲基丙烯酸甲酯板材.类型、尺寸和特性.第1部分:浇注薄板材的要求》。另外，根据高端客户的要求，新增表面电阻等核心指标，保证产品质量的同时，充分体现了本产品的先进性，真正做到了国内一流，国际先进（见表1）。

- 优异性能—高抗静电性

透明抗静电PMMA板材的表面电阻应不大于1012Ω，该指标是抗静电性能的体现，根据高端客户的需求提出，国家标准及国际标准未有相关要求，技术水平优于同行产品水平。

- 优异性能—高透光性

透明抗静电PMMA板材的总透光率可达92%，具有非常高的透明度。国标中规定总透光率为1%，虽然数值提升不明显，但实际生产中提升1%相当困难，对于材料和工艺的要求非常之高，达到93%就可达到光学级透光。

表1 标准比对分析

| 序号 | 质量特性 | 指标 | 拟制定的浙江制造要求 | GB/T 7134-2008 | ISO7823-1：2003 | 高端客户（）的需求 | 同行（广宁广顺）产品水平 | 同行（泰兴中纺）产品水平 | 展宇实测水平 | 提升说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗静电 | 防静电性能 | 表面电阻（新增指标） | ≤1012Ω | 无 | 无 | ≤1012Ω | 5.12×1013 | 4.26×1012 | 7.85×1010 | 降低板材静电积累，扩大了板材使用范围，提高了应用产品的安全性能。 |
| 2 | 高透光性 | 光学性能 | 总透光率（提升型指标） | ≥92 | ≥91 | ≥90 | ≥92 | 92 | 92.1 | 92.6 | 优于ISO标准，提升板材透明度和外观，便于加工，着色等。 |
| 3 | 高强度 | 机械性能 | 拉伸断裂应变（提升型指标） | ≥3.5 | ≥3 | ≥4 | ≥3.5 | 3.6 | 3.55 | 4.1 | 优于国标，进一步提升了板材强度，增加板材的抗断裂能力。 |
|  |  |  | 洛氏硬度（提升型指标） | ≥100 | 与顾客商定 | 100 | ≥100 | 102 | 101 | 105 | 对标ISO标准，明确了洛氏硬度指标，提升板材的强度和刚度，提高板材力学性能。 |
| 5 | 精度高 | 尺寸 | 厚度公差（提升型指标） | 厚度2-5mm，偏差为±0.3 厚度6-10mm，偏差为±0.4 | 厚度2-5mm，偏差为±0.4 厚度6-10mm，偏差为±0.5-0.6 | 厚度公差范围为1.5 mm至25 mm，面积不超过6 m2的板材应为 ± (0.4 mm+0.1h），其中h是标称板材厚度，单位为毫米。 | 厚度2-5mm，偏差为±0.3 厚度6-10mm，偏差为±0.4 | ±0.28 | ±0.30 | ±0.26 | 优于国标，降低厚度公差，使下游企业加工成品更为精确。 |
| 6 | 易加工 | 热学性能 | 维卡软化温度（提升型指标） | 105 | 100 | 105 | 105 | 101 | 102 | 105 | 对标ISO标准，提升了板材的耐热性能，增大板材刚性，提高板材模量。 |

- 由表1核心指标对比分析可见，本次浙江制造标准应用更广泛，与国家标准GB/T 7134-2008、国际标准ISO7823-1：2003相比，新增了表面电阻指标，提升了总透光率、拉伸断裂应变、洛氏硬度流动性、维卡软化温度等性能指标要求。

- 新增表面电阻指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 表面电阻 | ≤1012Ω |

新增说明：国标和国际标准尚未提出该指标。本标准通过新增指标，降低板材静电积累，扩大了板材使用范围，提高了应用产品的安全性能。

- 提升总透光率指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 总透光率 | ≥92 |

提升说明：浙江制造标准要求总透光率≥92，ISO7823-1：2003要求≥91。本标准优于ISO标准，提升板材透明度和外观，便于加工，着色等。

- 提升拉伸断裂应变指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 拉伸断裂应变 | ≥3.5 |

提升说明：浙江制造标准拉伸断裂应变≥3.5。GB/T 7134-2008要求拉伸断裂应变≥3。本标准优于国标，进一步提升了板材强度，增加板材的抗断裂能力。

- 提升洛氏硬度指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 洛氏硬度 | ≥100 |

提升说明:国标无此指标要求。浙江制造标准要求指标≥100 ，ISO 7823-1：2003要求指标≥100。本标准对标ISO标准，明确了洛氏硬度指标，提升板材的强度和刚度，提高板材力学性能。

- 提升厚度公差指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 厚度公差 | 厚度2-5mm，偏差为±0.3 厚度6-10mm，偏差为±0.4 |

提升说明：浙江制造标准要求产品厚度2-5mm，偏差为±0.3，厚度6-10mm，偏差为±0.4。国标要求厚度2-5mm，偏差为±0.4，厚度6-10mm，偏差为±0.5-0.6。本标准指标优于国标，降低厚度公差，使下游企业加工成品更为精确。

- 提升维卡软化温度指标：

| 指标 | 本标准 |
| --- | --- |
| 维卡软化温度 | 105 |

提升说明：浙江制造标准要求维卡软化温度≥105，GB/T 7134-2008要求维卡软化温度≥100，ISO7823-1：2003要求维卡软化温度≥105。本标准指标优于国标，对标国际标准，提升了板材的耐热性能，增大板材刚性，提高板材模量。

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。)

- 设计研发

- 根据客户需求，具备开展透明抗静电PMMA板材原料配方、共聚工艺的设计能力。

说明：可满足国内外客户对产品设计构造，技术参数，性能指标的要求；通过产品自主设计和开发，提高生产效率和产品质量。

- 原材料

- 甲基丙烯酸甲酯应选用符合HG/T 2305—2017表1中优等品的要求。

- 抗静电剂的纯度应不低于95%。

- 原材料中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等有害物质限量要求应符合规定。

说明：对于产品原材料的严格要求，有利于在生产过程中对产品质量进行把控，提高产品质量，以保证材料的安全性能。

- 工艺装备

- 应具备自动称重和计量的自动投料系统。

- 应具备对透明抗静电PMMA板材的厚度和聚合温度进行自动化控制的生产设备。

- 应采用专用玻璃板材提高厚度偏差控制。

- 应具备对生产过程中产生的废气进行收集和处理。

- 反应釜冷却水经冷却循环塔后应可实现循环利用。

说明：明确了产品的制造所需的工艺装备，保证产品质量和生产效率，提升质量合格率。

- 检验检测

- 应具备对原材料纯度的检测能力，并有相关的检验记录。

- 应具备板材厚度的在线检测能力，并有相关的检验记录。

- 应具备外观、尺寸、拉伸强度、洛氏硬度、热变形温度、总透光率、表面电阻的检测能力，并有相关的检验记录。

说明：规范了生产检测能力，通过对重要指标的检测，确保产品合格率，提升产品生产的稳定性和一致性。

- 质量承诺

- 自出厂之日起，在正常运输、贮存和使用条件下，产品保质期为2年。

- 接到用户投诉后，制造商承诺在24小时内响应。

说明：通过质量承诺，让客户安心使用产品，同时，满足客户对产品的使用要求。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明

智能制造说明：

配置了自动投料、自动浇铸等自动化生产设备，确保整个工艺过程的稳定，同时配置了自动在线测试设备，实现了对于外观、厚度的控制。

绿色制造说明：

- 本产品制造过程不产生废水，冷却用水已经实现循环利用。

- 目前采用国内最先进RTO蓄热式焚烧炉从而控制生产过程的异味，同时节约能源。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准

GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

无

6.3  本标准引用了以下文件

GB/T 1033.1 塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1043.1 塑料简支梁冲击性能的测定第1部分：非仪器化冲击试验

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3398.2 塑料硬度测定第2部分：洛氏硬度

GB/T 7134—2008 浇铸型工业有机玻璃板材

HG/T 2305—2017 工业用甲基丙烯酸甲酯

ANSI/ESD STM11.11 静电耗散平面材料的表面电阻测量

7  社会效益

通过制定透明抗静电PMMA板材“浙江制造”标准，规范浙江省内制造企业透明抗静电PMMA板材生产规则，进一步推动透明抗静电PMMA板材的产品品质提升，提升“浙江制造”透明抗静电PMMA板材市场竞争力和占有率。《透明抗静电PMMA板材》浙江制造标准的建立，对于透明抗静电PMMA板材行业标准化建设，可以说是填补了一项空白，补齐了目前国内透明抗静电PMMA板材行业发展的一块短板。保护了使用者的生命安全、产品质量，提高了我国的出口竞争力，促进产业发展，减少技术性贸易壁垒。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

9  废止现行相关标准的建议

无

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江展宇新材料有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

本标准不涉及专利。

《透明抗静电PMMA板材》标准研制工作组

2021年7月20日

# Comments

增加客户名称